Лекция 13

Классификация промышленных ВВ по условиям применения, по характеру действия, по составу, степени опасности при хранении и транспортировании

По характеру воздействия на окружающую среду, промышленные взрывчатые вещества классифицируются следующим образом:

- высокобризантные ВВ, со скоростью детонации 4500-7000 м/с;

- бризантные ВВ, со скоростью детонации 3000-4500 м/с;

- низкобризантные ВВ, со скоростью детонации  2000-3000 м/с;

- метательные ВВ, со скоростью взрывного горения 100-400 м/с.

По физическому состоянию, промышленные ВВ классифицируются следующим образом:

- порошкообразные;

- гранулированные;

- прессованные;

- литые;

- водонаполненные.

По химическому составу, промышленные ВВ классифицируются следующим образом:

- аммиачно-селитренные;

- нитропроизводные и их смеси;

- промышленные ВВ на основе жидких эфиров;

- хлоратные и перхлоратиновые промышленные ВВ;

- пороха.

Условия применения и перевозки промышленных ВВ (взрывчатые вещества)

По условиям хранения и опасности перевозки, промышленные взрывные вещества классифицируются на:

1 класс – промышленные взрывчатые вещества с содержанием жидких нитроэфиров составляют более 15%. К ним относятся - нефлегматизированый гексоген и тетрил;

2 класс – аммиачно-селитренные промышленные ВВ, тротил и его сплавы с другими нитросоединениями, нитроглицериновые ВВ с содержанием жидких нитроэфиров до 15%. А также детонирующие шнуры и флегматизированый гексоген;

3 класс - пороха дымные и бездымные;

4 класс – электродетонаторы (ЭД), капсюль-детонаторы (КД), пиротехнические замедлители;

5 класс - перфораторные снаряды с установленными в них взрывателями.

По условиям применения, промышленные ВВ подразделяются на два класса: непредохранительные и предохранительные.

Классы применения промышленных взрывчатых веществ ВВ

I класс - непредохранительные промышленные ВВ, используются для ведения взрывных работ, только на открытых горных работах. Отличительная полоса – белого цвета. I класс подразделяется на следующие группы:

1 группа – гранулированные водоустойчивые взрывчатые вещества для производства взрывов в крепких и весьма крепких обводненных горных породах. К ним относятся – Алюмотол, Гранулотол, Грамманиты 50/50-В, 30/70-В.

2 группа – водонаполненные ВВ для производства взрывов в крепких, весьма крепких, сухих и обводненных горных породах.

3 группа – кумулятивные наружные заряды для вторичного дробления негабарита в карьерах.

4 группа – промежуточные детонаторы для инициирования зарядов малочувствительных ВВ.  К ним относятся шашки – Т-400, Ш-400, ТГ-500.

II класс - непредохранительные промышленные взрывные вещества, используются для ведения взрывных работ только на открытых и подземных горных работах, кроме шахт, опасных по газу и пыли. Отличительная полоса – красного цвета. II класс подразделяется на следующие группы:

1 группа – гранулированные ВВ

2 группа – прессованные высокомощные водоустойчивые ВВ в патронах,  для производства взрывов сухих и обводненных условиях. К ним относится Аммонит скальный № 1.

3 группа – водоустойчивые порошкообразные ВВ

4 группа – водонаполненные пластинчатые взрывчатые вещества, предназначены для производства взрывов в крепких горных породах, в сухих и обводненных условиях. К ним относятся Акваниты ЗЛ, № 16, АРЗ, Акванал № 1.

III класс - предохранительные промышленные ВВ, используются для ведения взрывных работ по породе в забоях, подземных условиях, шахтах, опасных по газу и пыли, а также специального назначения. III класс подразделяется на следующие группы:

1 группа – водоустойчивые промышленные взрывные вещества, используются для производства взрывов чистопородных забоев в подземных условиях. К ним относятся: Аммонит АП-5ЖВ, Победит ВП-4;

2 группа – промышленные ВВ, используются для производства взрывов в серных шахтах подземных условиях. К ним относятся Серный аммонит № 1ЖВ;

3 группа – промышленные ВВ, используются для производства взрывов в подземных условиях, шахтах, опасных по тяжелым углеводородам. К ним относится - Нефтяной аммонит №3ЖВ.

IV класс - предохранительные промышленные ВВ, используются для ведения взрывных работ в подземных условиях: по углю и породе или горючим сланцем, опасных по взрыву угольной или сланцевой пыли при отсутствии метана; или углю и породе в забоях, проводимых по угольному пласту, в которых имеются выделения метана, кроме забоев, отнесенных к особо опасным по метану при взрывных работах, или для сотрясательного взрывания в забоях подземных выработок.

V класс - предохранительные промышленные взрывчатые вещества, используются для ведения взрывных работ в подземных условиях по углю и по породе, в особо опасных местах по метану, по угольному пласту, когда исключен контакт боковой поверхности шпурового заряда с метановоздушной смесью, находящийся либо в пересекающих шпур трещинах горного массива.

VI класс - предохранительные промышленные ВВ, используются для ведения взрывных работ в подземных условиях: по углю и породе в особо опасных местах по метану, в забоях подземных выработок, проводимых в условиях, когда возможен контакт боковой поверхности шпурового заряда с метановоздушной   смесью, находящийся либо в пересекающих шпуры трещинах горного массива, либо в выработке: или в угольных и смешанных забоях восстающих выработок с углом более 10º, в которых выделяется метан, при длине выработок более 20 м и проведении без предварительно пробуренных скважин, обеспечивающих проветривание за счет общешахтной депрессии.

VII класс - предохранительные промышленные ВВ IV-VII классов для ведения специальных взрывных работ в подземных условиях, в которых можно образование взрывообразной концентрации метана и угольной пыли.

VIII класс - непредохранительные и предохранительные промышленные ВВ, предназначенные для специальных взрывных работ, кроме забоев подземных выработок, в которых можно образование взрывоопасной концентрации метана и угольной пыли.

По числу компонентов ВВ делятся на индивидуальные соединения и взрывчатые составы (смеси).

По степени опасности при совместном хранении и перевозке ВВ делятся на группы (вещества разных групп совместимости должны храниться и перевозиться раздельно).

Лекция 14

Аммиачно-селитренные взрывчатые вещества и их компоненты: аммониты, граммониты, динамоны, гранилиты, игданиты, граммоналы, гранутолы, их состав, свойства, марки, условия применения.

Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний) NH4NO3, является основным компонентом большинства промышленных ВВ. Один грамм селитры при разложении выделяет 0,2 г кислорода, который используется для окисления водорода, углерода, алюминия и других компонентов ВВ.

Дешевизна и простота получения, неограниченность сырьевой базы (воздух и вода), полный переход в газообразные продукты при взрыве обусловили широкое применение аммиачной селитры для приготовления промышленных ВВ. Аммиачная селитра - это белый кристаллический порошок с плотностью в зависимости от формы кристаллов 1,56—1,74 г/см ее насыпная плотность 0,86—0,97 г/см 3.

Получается селитра в результате реакций соединения аммиака с азотной кислотой NH3 + HNO3 → NH4 NO3

Выпускается в виде гранул, порошка или кристаллов.

Тротил (тринитротолуол или тол) является одним из самых распространенных однокомпонентных ВВ.

Чистый тротил состоит из кристаллов светло- или темно-желтого цвета с температурой плавления 80 °C. В порошкообразном виде тротил имеет насыпную плотность 0,9 г/см3 и хорошо спрессуется до плотности 1,6 г/см. Литой тротил имеет плотность 1,54-1,59 г/см". Плотность гранул или чешуек 1,5 г/см' (из-за усадочных раковин) меньше плотности литого тротила.

Тротил практически нерастворим в воде, имеет высокую химическую стойкость. Температура вспышки тротила 310 °С. Вспышка обычно не сопровождается взрывом. Переход горения в детонацию наблюдается только при горении тротила в замкнутом пространстве или в очень больших количествах.

Применяется тротил в порошкообразном, прессованном, чешуйчатом, гранулированном виде, а иногда в виде кусков и литых шашек, а также для изготовления порошкообразных и гранулированных ВВ. Тротил входит в состав ВВ в качестве сенсибилизатора и активной горючей добавки.

- Аммониты

Аммониты получают путем механического смешивания порошкообразных аммиачной селитры и тротила с другими компонентами. Их выпускают в патронах или в мешках массой 42 кг, а отдельные марки - в виде прессованных патронов.

Тротил в состав аммонитов вводят для повышения мощности и чувствительности ВВ, горючие невзрывчатые добавки (древесная мука) - для улучшения структуры аммонитов, снижения слеживаемости и как горючий материал, для получения нулевого кислородного баланса.

Аммониты - химически стойкие ВВ. Все аммониты гигроскопичны, как и аммиачная селитра, входящая в их состав. Для защиты аммонитов от увлажнения влагой воздуха оболочки патронов и упаковку покрывают сплавом парафина с петролатумом. Повышенную водоустойчивость имеют аммониты на основе аммиачной селитры марки ЖВ. Аммониты на порошкообразной селитре слеживаются. Слежавшийся аммонит, как правило, не детонирует от капсюля-детонатора. Аммониты надежно детонируют от штатных ЭД или КД.

Марки: Аммонит 6ЖВ, скальный амонит №1, Аммонал М-10.

Свойства: - Плотность заряда: 0,8—1,1 г/см³. - Чувствительность к механическим воздействиям низкая. - Водостойкость зависит от наличия водоотталкивающих добавок.

- Граммониты

Определение: Гранулированные аммиачно-селитренные составы с добавлением тротила.

Марки: 79/21, 50/50, 30/70.

Свойства: - Простота изготовления и транспортировки. - Устойчивость к воздействию влаги ниже, чем у аммонитов. - Безопаснее при обращении и хранении.

Объем применения неводоустойчивых граммонитов будет умев шаться, так как они будут в основном заменены на большинста: объектов простейшими гранулированными ВВ.

- Динамоны

Двухкомпонентные порошкообразные ВВ, не содержащие тротила. В их состав входят аммиачная селитра, соляровое масло и алюминиевая пудра.

Взрывчатые свойства динамонов целиком определялись составом и технологией их изготовления. Серьезными недостатками динамонов являлись их расслаиваемость при заряжании и гигроскопичность. В 1953 г. производство динамонов было прекращено и возобновлено в середине 60-х годов в виде трехкомпонентных металлизованных составов (аммиачная селитра, соляровое масло, алюминиевая пудра) марок АМ-8 и АМ-10, производство которых в настоящее время прекращено из-за недостаточной их эффективности.

- Игданиты

Игданит представляет собой смесь 94% гранулированной аммиачной селитры и 6% солярового масла, изготовляемую непосредственно на стационарных пунктах карьера или в смесительно-зарядных машинах.

Он предназначен для использования в сухих забоях или в сухой части скважины при комбинированных зарядах.

При содержании дизельного топлива в игданите более 6 % резко снижается чувствительность его к детонации, и он не взрывается даже от промежуточного детонатора.

Игданиты безопасны в обращении, имеют низкую себестоимость, пригодны для механизированного заряжания.

Недостатки игданита: возможность применения только в сухих скважинах, частичная потеря взрывчатых свойств при длительном заряжании из-за плохого удержания солярового масла гладкими гранулами селитры, низкое качество дробления крепких крупноблочных пород.

Марки: ИГДАНИТ-Д, ИГДАНИТ-К, ИГДАНИТ-С, ИГДАНИТ-М.

Свойства: - Хорошая устойчивость к влаге. - Широкий диапазон температур эксплуатации.

- Граммоналы

Гранулированная затвердевшая смесь аммиачной селитры и алюминия в расплавленном тротиле. Выпускали два сорта этих ВВ для открытых работ (граммоналы А-45 и А-50) и один сорт (А-8) для подземных работ.

Свойства: - Повышенная теплота сгорания и бризантность. - Увеличенная температура пламени при детонации.

- Гранулиты

Определение: представляют собой водостойкую смесь гранулированной аммонийной селитры омасленной соляровым маслом и опудренной твердой мелкодисперсной горючей добавкой. Имеют хорошую сыпучесть и низкую слеживаемость. Невысокая водоустойчивость гранулитов не позволяет использовать их в обводненных скважинах. Гранулиты АС-4 и АС-8 с добавкой алюминиевой пудры как более мощные пригодны для взрывания крепких пород в сухих и влажных забоях (без наличия воды). Гранулит М используется при взрывании пород ниже средней и средней крепости в сухих забоях. Для детонации зарядов простейших ВВ необходимо применять промежуточные детонаторы из патронов аммонита 6ЖВ или специальных прессованных шашек ТП-400Г.

Марки: Гранулит М, АС-4, АС-8.

- Гранутолы

Гранулотол (гранулированный тротил) с размером гранул 3-5 мм применяется как самостоятельное ВВ для взрывания обводненных скважин и в качестве компонента в составе граммонитов и водосодержащих ВВ (ифзанитов). В сухом состоянии гранулотол имеет меньшую теплоту взрыва, чем водонаполненном.

Гранулотол абсолютно водоустойчив, имеет хорошую сыпучесть в сухом и мокром состоянии. При хранении не слеживается и не спекается, характеризуется высокой водоустойчивостью: его заряды могут продолжительное время находиться в воде, в том числе и в проточной без потери взрывчатых свойств.

Гранулотол рекомендуется применять в водонаполненном состоянии, так как вода, заполняя промежутки между гранулами, увеличивает его плотность заряжания до 1,35 г/см, вследствие чего повышается скорость детонации и улучшается эффект взрыва. Применение этого ВВ в сухих скважинах нерационально, так как из-за малого объема газов взрыва его эффективность ниже, чем аммонитов с большим объемом газов взрыва. Для инициирования необходим промежуточный детонатор из 1-2 шашек ТП-400Г, т.к он недостаточно чувствителен к штатным СИ.