09.02.26   группа 5ОПИ-22 «Технологии обогащения полезных ископаемых».             Преподаватель спец. дисциплин – Баева Т.Н.

Тема: «Паровые сушилки. Трубчатая барабанная сушилка».

Литература: . 1. Гройсман С.И. Технология обогащения углей.- М.: Недра, 1987.- 360 с

2. Чантурия В.А. Техника и технология обогащения углей. Справочное   руководство.- М.:    Недра,1995.

3.Елишевич А.Т. Брикетирование полезных ископаемых.- М.: Недра, 1989.- 300 с

Прочитать текст и выполнить задание

Задание:           1. Выполнить конспект в тетради по указанной литературе

а) Сушка бурого угля. Периоды сушки (описать).

Литература: .3. Елишевич А.Т..- стр.120-123

б) Паровые сушилки. Написать какую роль данное оборудование выполняет при брикетировании углей.

Литература: .3. Елишевич А.Т..- стр.120-123(текст ниже « Сушка угля»)

в) Трубчатая барабанная сушилка, устройство, технические характеристики (изобразить графически, описать).

Литература: 3. Елишевич А.Т..- стр.195-197

2. Вспомогательное оборудование сушильных установок (топки, пылеулавливающее устройство, питатели, затворы), назначение,виды.

Литература: 2.Чантурия В.А.- стр.506-529.

Сушка угля

Сушка обеспечивает необходимую остаточную долю влаги бурого угля, являющуюся основным параметром при брикетировании. Оптимальная доля остаточной влаги в бурых углях, идущих на брикетирование, составляет 16— 19%. Однако такое содержание влаги еще не гарантирует получение качественного брикета. Важно определить влагоразность угля — влажность отдельных классов крупности, зависящую от гранулометрического состава. Как бы тщательно ни осуществлялся процесс сушки, влажность тонких частиц всегда намного ниже, чем крупных. Например, влажность пыли, уловленной в электрофильтрах, не превышает 8% ; угольных частиц крупностью до 1 мм — 10— 12%, а зерен размером более 3 мм — 30%. Выравнивание влажности угля по классам не достигается даже после прохождения охладительных устройств. Наличие влагоразности в отдельных классах предполагает 120 различное давление прессования для их уплотнения. Но так как практически это условие выполнить невозможно, то при хранении готовые брикеты могут сжиматься или расширяться. Эти явления тем заметней, чем больше влагоразность по классам крупности. Для создания условий снижения влагоразности рекомендуется зерна крупнее 3 мм после сушки отсевать, додрабливать и дополнительно сушить. Наилучший эффект такого процесса достигается в тарельчатых сушилках. Выравнивание влагоразности возможно без дополнительной сушки. Д ля этого сухой уголь крупнее 3 мм дробится до 1 мм и тщательно перемешивается с классом 0— 3 мм. В процессе дробления горячих крупных зерен значительная часть влаги испаряется и снижается влагоразность в дробленом материале. Одновременно этот метод позволяет оптимизировать гранулометрический состав брикетируемого угля. Улучшается качество брикетов. Для снижения влагоразности возможно применение орошения водой мелких классов. Однако этот метод не лишен недостатков: вода плохо смачивает пересушенный мелкий уголь. Ввод шламовой воды, хотя и улучшает смачивание, но она испаряется в основном на поверхности крупных зерен. Все же орошение водой способствует повышению прочности брикетов и снижению пылеобразования при транспортировке горячего угля. Кроме перечисленных существует метод снижения влагоразности по классам крупности путем обработки сухого угля перегретым паром. Выравнивание влагоразности сухого угля осуществляется под непосредственным воздействием атмосферного воздуха соответственно парциальному давлению влаги в воздухе. Установившееся содержание влаги угля представляет собой точку гигроскопичности. Для сохранения высокого качества брикетов, подвергаемых длительному хранению, необходимо, чтобы влажность высушенного угля и брикетов приближалась к точке гигроскопичности, соответствующей средним атмосферным условиям. Рекомендуется осенью и зимой выпускать брикеты более влажными, чем летом. Процесс сушки подразделяется на следующие периоды: период нагрева, характеризуемый быстрым ростом тем пературы угля и скорости сушки (однако доля влаги, испаряемой в этот период, незначительна); период постоянной скорости, наступающий при достижении максимальной сушки (в это время из угля удаляется основная доля влаги, уголь приобретает постоянную температуру); период падающей скорости, наступающий, когда уголь приобретает критическую влажность, при которой предельно снижается интенсивность сушки. На скорость и длительность сушки влияют природа бурого  угля, доля исходной влаги, крупность, удельная производительность сушилки, интенсивность перемешивания угля в процессе движения по сушильному агрегату, температура, влажность и скорость подачи теплового агента. Для сушки бурого угля обычно применяют паровые сушилки, которые обеспечивают более мягкое термическое воздействие на уголь, чем газовые. Мягкий пар из паросиловых установок поступает в сушилку с давлением 0,25—0,4 М П а при перегреве до 140— 160° С. Сочетание паровой сушилки с ТЭЦ веЬьма экономично и технологично. Различают два основных вида паровых сушилок: трубчатую и тарельчатую. Подробно их конструкции описаны в гл. 4. Для обеспечения устойчивой сушки угля необходимо выдерживать основные режимные параметры. Должна соблюдаться строгая взаимосвязь угла наклона и частоты вращения трубчатой сушилки. Увеличение угла наклона при постоянной частоте вращения приводит к сокращению времени сушки и снижению степени заполнения углем трубок. При больших скоростях не достигается качественная сушка, возрастает влагоразность. Этот недостаток можно устранить, установив сушильный барабан под небольшим углом наклона. Наиболее целесообразно сушильный барабан устанавливать под углом 7—9° с частотой вращения 5— 10 мин '. Важно выдерживать оптимальные параметры: давление пара 0,25- 0,4 Па и температуру в сушилке 126— 147° С. Повышение давления пара вызывает повышение температуры его насыщения. Температура стенки трубки сушилки становится близкой к последней. . Избыточный перегрев пара усиливает опасность воспламенения угля и значительных напряжений в днище сушилки. Изменение давления пара способствует повышенному образованию конденсата. Падает производительность сушилки. Повышается влажность сушимого угля. При большом разрежении увеличивается доля тепла, идущая на нагрев воздуха. Снижается количество тепла на испарение влаги из угля. Относительная влажность паровоздушной смеси возрастает до 70%. Ухудшается процесс сушки и увеличивается влагоразность. Регулируя разрежение, можно оптимизировать производительность сушилки и влагоразность сухого угля. Разрежение, как было сказано выше, тесно связано с относительной влажностью паровоздушной смеси. Последняя оказывает значительное влияние на устойчивость сушки. При выходе из сушилки относительная влажность паровоздушной смеси должна составлять 45—47%. Достаточное и равномерное заполнение трубок сушилки углем позволяет оптимизировать ее производительность и качество сухого продукта. Для достижения высоких показателей работы сушилки осуществляют поддув угля в трубки нагретым воздухом, поддерживают постоянное заполнение бункеров питания углем, тщательно шихтуют уголь. Технологические преимущества тарельчатой сушилки, как указывалось выше, заключаются в возможности отсева и дробления крупных классов в режиме непрерывной и равномерной сушки угля. Тарельчатая сушилка более чувствительна к изменениям гранулометрического состава поступающего угля. При большом содержании крупных зерен падает ее производительность и улучшается качество сухого угля. Д л я нее характерны небольшое насыщение паровоздушной смеси, низкие удельное потребление пара и температура сухого угля. Т арельчатая сушилка отличается громоздкостью, обладает энергоемкой системой обеспыливания. В целом эта сушилка менее технологична, чем трубчатая. Практически на всех современных буроугольных брикетных фабриках трубчатая сушилка является основным сушильным аппаратом. Применение газовой сушки для брикетирования бурых углей нежелательно. В результате воздействия на уголь высоких температур и скоростей движущегося газа поверхность материала становится жестче. Резко снижается брикетирующая способность угля. Особенно неблагоприятно это сказывается на мельчайшие частички. Они успевают за время сушки пройти стадию полукоксования и полностью потерять связующую способность. Известны случаи комбинирования паровой и газовой сушилок. При этом снижается вредное влияние газов на брикетирующую способность и создаются условия повышения температуры пара при постоянном его давлении.